2.比较并总结故障和已知良好芯片之间所有引脚到GND的阻抗

一. 负极接Pin4（GND）对其他Pin的阻抗

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 不良件（D/C 2204） | 正常件 |
| P4-P8 | 120K | 1M |
| P4- P1~P7 | 无穷大 | 无穷大 |

二. 正极接Pin4（GND）对其他Pin的阻抗

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 不良件（D/C 2204） | 正常件 |
| P4-P8 | 112K | 112K |
| P4-P7 | 108K | 52K |
| P4-P6 | 112K | 102K |
| P4-P5 | 112K | 102K |
| P4-P3 | 112K | 102K |
| P4-P2 | 112K | 102K |
| P4-P1 | 108K | 52K |

以上测试数据显示， 不良件明显和正常不同。 请尽快推动原厂分析！